## Slide 1: Звіт за перший рік навчання в аспірантурі 2022-2023
Науковий керівник:
к.х.н., с.д.
К. М. Бєліков
ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАНУ»
аспірантки ТІМОНІНОЇ Алвард
спеціальність 102 «Хімія»

## Slide 2: Фотокаталітичне розкладання деяких органічних ксенобіотиків у водних розчинах на оксидних наноматеріалах
Метою дослідження є встановлення закономірностей протікання реакцій окислення ряду пестицидів, антибіотиків та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в гетерогенних системах з використанням фотокаталізаторів на основі TiO2 та TiOF2.
Задачі:
отримати та характеризувати ряд фотокаталізаторів на основі TiO2 та TiOF2 хімічно модифікованих катіонними домішками та оксидами металів;
дослідити вплив умов збудження фотокаталітичних реакцій на повноту окислення вихідних речовин;
вивчити кінетику реакцій фотокаталітичного розкладання при використанні як джерел збудження ультрафіолетового випромінювання (254 нм) та модельного сонячного світла;
ідентифікувати проміжні та кінцеві продукти розкладу цільових сполук;
визначити оптимальні умови фотокаталітичної деградації для кожного з класів досліджуваних сполук.

## Slide 3: Синтез зразків TiO2 та TiOF2
TiOF2 (золь-гель синтез)
EtOH, HF; 1,5 год.
100 °C; 0,5 або 2 год.
диспергування в 5М NaOH
фільтрування
TiO2 (неорганічні прекурсори)
TiO2, 10М NaOH або 18М KOH
110 °C
400 °C
500 °C
110-120 °C; 24 год.
перемішування
фільтрування
TiOF2 модифікований NaOH
TiOF2

## Slide 4: Характеризація матеріалів - SEM
TiO2 (швидке охолодження)
TiOF2
TiO2
110 °С
400 °С
500 °С
400 °С

## Slide 5: Характеризація матеріалів - XRD
110 °С
400 °С
500 °С

## Slide 6: Фотокаталітичне розкладання хлорамфеніколу
Chart: Ступінь розкладання хлорамфеніколу
| TiO2
X1 | 52
X4 | 100
X5 | 100
1.1 | 23
1.4 | 90
1.5 | 100
K1 | 73
K4 | 97
K5 | 95
λ = 254 нм; t – 2 год.
Chart: Ступінь розкладання хлорамфеніколу
| TiOF2
S0.5 | 78.7
S2.0 | 69
OH 0.5 | 44.7
OH 2.0 | 78.6
Х4 - TiO2, 10М NaOH, різке охолодження. Прожарювання -T 400 °C
Х5 - TiO2, 10М NaOH, різке охолодження. Прожарювання -T 500 °C
K4 - TiO2, 18М KOH, повільне охолодження. Прожарювання -T 400 °C
K5 - TiO2, 18М KOH, повільне охолодження. Прожарювання -T 500 °C
S0.5 - Етанол + ТВОТ+ НF + H2O. t - 1,5 год; висушування -100 ° С, 0,5 год.
OH 2.0 - Етанол + ТВОТ+ НF + H2O. t - 1,5 год;
висушування - 100 ° С, 2 год., диспергування в 5 М NaOH

## Slide 7: Продукти розкладання хлорамфеніколу

## Slide 8: Фотокаталітичне розкладання поліциклічних ароматичних вуглеводнів

## Slide 9: Фотокаталітичне розкладання поліциклічних ароматичних вуглеводнів
λ = 254 нм; t – 2 год.
Chart: Ступінь розкладання ПАВ
| X4 | K4
Naphtalene | 100 | 95.3
1-methylnaphtalene | 93.5 | 92
2-methylnaphtalene | 99.8 | 98.2
Acenaphthylene | 95.2 | 95.9
Acenaphthene | 93.6 | 91.2
Fluorene | 83.4 | 80.3
Phenanthrene | 69.8 | 65.8
Anthracene | 70.5 | 68.4
Fluoranthene | 52.6 | 53
Pyrene | 91.5 | 73.3
Benz[a]anthracene | 99.2 | 96.8
Chrysene | 53.5 | 55.1

## Slide 10: Адсорбція поліциклічних ароматичних вуглеводнів
Chart: Ступінь адсорбції ПАВ, %
| X4 | K4
Naphtalene | 96.6 | 85.3
1-methylnaphtalene | 95 | 83.1
2-methylnaphtalene | 94.2 | 80.5
Acenaphthylene | 72.4 | 56
Acenaphthene | 70.8 | 58.5
Fluorene | 47.3 | 47.4
Phenanthrene | 10.7 | 38.8
Anthracene | 29.7 | 41.6
Fluoranthene | 8.8 | 45.2
Pyrene | 9.6 | 46
Benz[a]anthracene | 17.5 | 46
Chrysene | 19.9 | 50.6

## Slide 11: Фотокаталітичне розкладання поліциклічних ароматичних вуглеводнів
Chart: Внесок процесів сорбції та розкладання, %
| Naphthalene | Naphthalene, 1-methyl- | Naphthalene, 2-methyl- | Acenaphthylene | Acenaphthene | Fluorene | Phenanthrene | Anthracene | Fluoranthene | Pyrene | Benz[a]anthracene | Chrysene | Benzo[b]fluoranthene | Benzo[a]pyrene | Indeno[1,2,3-cd]pyrene | Benzo[ghi]perylene
Сорбція | 96 | 95 | 94 | 72 | 71 | 47 | 11 | 30 | 9 | 10 | 18 | 20 | 27 | 26 | 1 | 15
Розкладання | 4 | 0 | 6 | 23 | 22 | 36 | 59 | 41 | 44 | 81 | 81 | 34 | 18 | 46 | 77 | 72
Х4
Chart: Внесок процесів сорбції та розкладання, %
| Naphthalene | Naphthalene, 1-methyl- | Naphthalene, 2-methyl- | Acenaphthylene | Acenaphthene | Fluorene | Phenanthrene | Anthracene | Fluoranthene | Pyrene | Benz[a]anthracene | Chrysene | Benzo[b]fluoranthene | Benzo[a]pyrene | Indeno[1,2,3-cd]pyrene | Benzo[ghi]perylene
Сорбція | 85 | 83 | 81 | 56 | 59 | 47 | 39 | 42 | 45 | 46 | 46 | 51 | 52 | 53 | 33 | 41
Розкладання | 10 | 9 | 17 | 37 | 31 | 35 | 27 | 27 | 10 | 17 | 52 | 21 | 23 | 27 | 53 | 42
К4

## Slide 12: Продукти розкладання поліциклічних ароматичних вуглеводнів
1,2-Benzenedicarboxylic acid
Benzoic acid, pentyl ester
Phthalic acid di(2-propylpentyl) ester
9,10-anthraquinone
Kaur-15-ene
Kaur-16-ene
9H-Fluorene, 9-methylene-

## Slide 13: Виконання плану робіт на 1 рік
Освітня складова: | 
Філософія | 
Англійська мова | 
Наукова складова: | 
Аналіз літературних даних | 
Уточнення дослідницьких задач та підходів. Виділення пріоритетних напрямків дослідження. | 
Синтез зразків TiO2 та TiOF2 та початкові дослідження фотокаталітичних властивостей по відношенню до хлорамфеніколу та поліциклічних ароматичних вуглеводнів | 
13

## Slide 14: Дякую за увагу!